두부보강 시방서

PHC 콘크리트 말뚝 두부보강 방법

진 서 실 업

- 1 -

PHC말뚝  두부보강

PHC 말뚝 두부보강 방식(조립식, 용접식)

1. 일반사항

㉮ 적용범위

본 현장적용 시방서는 PHC말뚝 두부보강방법 중 원컷팅 공법 및 건축공사 기초연결에 대하여 적용한다.

㉯ 참조규격

KS D 3503 일반구조용 열간압연강재

KS D 3504 철근콘크리트용 봉강

KS F 4301	적용(이하“말뚝”)
KS F 4303
KS F 4306

KS F 7001 원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준

2. 재  료

㉮ 강재

a	상판
b	연결 지지대
c	밑판(파일캡)

- 재질은 a, b, c “아래【조립도】” 모두 KS D 3503 일반구조용 열연압연강재에 규정한 SS330 이상이거나 이와 동등한 것을 사용한다.

- 치수는 상판 1.0mm이상, 중간지지대 1.0mm이상, 밑판 0.8mm 이상의 열연강판을 사용 하는 것을 원칙으로 하고 지지철근은 13MM이상의 것을 사용한다.

- 2 -

【조립도】

㉯ 철 근 (철근 콘크리트용 봉강)

두부보강에 사용하는 철근의 재질은 KS D 3504 이상이거나 이와 동등한 것을 사용하여야 한다.

㉰ 조립 및 용접

- 상판과 밑판(파일캡)을 고정시켜주는 연결지지대의 최대인장강도는  아래【표】

이상이어야 한다.

- 용접은 CO₂(1.0mm)의 테그용접.

㉱ 품질시험

품질시험의 기준 및 빈도는 아래 【표】와 같다.

- 3 -

【표】

종류 구분	재 질	품 질 기 준	시 험 빈 도	시험방법
상판	KS D 3503 (열간압연강재)	․ 인장강도 : 288[eqn: rmN/mm^2] ․ 항복강도 : 143[eqn: rmN/mm^2] ․ 연 신 율 : 50%	․제조회사별 ․제품규격마다	KS D ISO 377 or ISO 6892
밑판 (파일철캡)	KS D 3503 (열간압연강재)	․ 인장강도 : 288[eqn: rmN/mm^2] ․ 항복강도 : 143[eqn: rmN/mm^2] ․ 연 신 율 : 50%	․제조회사별 ․제품규격마다	KS D ISO 377 or ISO 6892
연결 지지대	KS D 3503 (열간압연강재)	․ 인장강도 : 288[eqn: rmN/mm^2] ․ 항복강도 : 143[eqn: rmN/mm^2] ․ 연 신 율 : 50%	․제조회사별 ․제품규격마다	KS D ISO 377 or ISO 6892
철 근	KS D 3504 (콘크리트용 봉강)	SD30
		SD40

※ 시험방법은 KS D ISO 377과 ISO 6892방법으로 시료 및 시험함

㉲ 품질관리

- 철근의 부식을 방지하기 위해 가급적 철근과 철에 열을 가해서는 안 되며 부득이한 경우 최소한만 허용한다.

- 상판과 연결지지대, 밑판(파일캡)의 고정을 용이하게 하되 용접은 최소화 한다.

- 철근의 절단면이 정확한지 확인한다.

- 제품의 보관은 상온이나 실내에서 보관하되 습도, 수분을 피하고 녹 방지에

만전을 기한다.

㉳규격 및 치수

▶상판

PHC외경 구 분	400∅용	450∅용	500∅용	600∅용
철판두께(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0
외경(mm)	295	325	375	440

*두께와 재질, 길이는 주문 사양에 따라 변경 가능

- 4 -

▶밑판(파일캡)

PHC외경 구분	400∅용	450∅용	500∅용	600∅용
철판두께(mm)	0.8	0.8	0.8	0.8
외경(mm)	258	298	328	405

*두께와 재질, 길이는 주문 사양에 따라 변경가능

PHC외경 구분	400∅용	450∅용	500∅용	600∅용
지지대길이(mm)	400	400	400	500
두께(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0
넓이(mm)	4.65	4.65	4.65	4.65

▶연결 지지대

*두께와 재질은 주문 사양에 따라 변경가능

3. 시  공

㉮ PHC말뚝 두부정리

- 말뚝이 콘크리트에 접하는 부분은 전달하기 전에 진흙, 먼지, 기름 기타 이물     질을 제거한다.

- 말뚝머리는 수평으로 절단하고 말뚝에 유해한 충격, 손상 및 균열을 주지 않는

장비를 사용하여 세로 균열이 발생하지 않도록 주의 한다.

㉯두부보강 파일철캡 조립

- 현장에 반입된 두부보강자재  상판, 연결지지대, 밑판(파일캡), 지지철근 등에 이상이 없는지 검수한다.

- 5 -

- 상판과 밑판(파일캡) 사이에 연결지지대의 돌출부분을 넣고 연결한다.

- 연결지지대 중앙 돌출부분을 정확히 90°(±5°)로 돌려 고정한다.

㉰보강철근

- 보강철근은 수직설치 후 기울지 않아야 한다.

- 띠 철근의 추가 설치 시 원형으로 가공하며 겹이음 부분이 100mm이상 이여야 하며, 설치간격은 150mm 이다.

- 띠 철근의 고정방법은 결속선이 가장 이상적이다.

4. 시공 시 주의사항

- 콘크리트 타설시 보강철근은 수직상태 이어야 하며 움직이지 않아야 한다.

- 두부정리 후 말뚝에 붙은 흙과 이물질은 제거 후 콘크리트를 타설하여야 한다.

- 콘크리트 타설시 골재분리 등 조잡 시공이 되지 않게 주의해야 한다.

- 두부보강은 설계도서에 의하여 시공해야  한다.

※ 본 시방서에서 미비 한 점은 주택공사 시방서 말뚝기초“30530”에 따른다.

- 6 -

【 참고 】 두부보강 상세도

■ PHC파일 Ⓐ의 외경에 따라 철근 Ⓑ, Ⓒ의 길이가 변할 수 있음.■

- 7 -